V ROK	BLOK SPECJALISTYCZNY:

TECHNOLOGIA SZKŁA I POWŁOK AMORFICZNYCH – LABORATORIUM

Rok akademicki 2019/2020, semestr zimowy      		  środa  GRUPA  I, II  godz. 8.00 – 12.30

|  | TEMATY ĆWICZEŃ | PROWADZĄCY |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obliczenia zestawów szklarskich. Obliczanie właściwości szkieł na podstawie składu chemicznego. | dr inż. M. Ciecińska |
| 2 | Przygotowanie zestawów szklarskich. Kontrola jednorodności zestawu. | dr inż. M. Ciecińska |
| 3 | Mikroskopia grzewcza szkieł i zestawów szklarskich. | mgr inż. Szymon Świontek |
| 4 | Właściwości mechaniczne szkieł. | dr hab. inż. K. Cholewa-Kowalska |
| 5 | Pomiar współczynnika załamania światła. | dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH |
| 6 | Właściwości termiczne szkieł. | mgr inż. Szymon Świontek |
| 7 | Przepuszczalność świetlna szkieł. Ilościowa charakterystyka barwy. | dr inż. M. Ciecińska |
| 8 | Wytop szkieł. | dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH |
| 9 | Odporność chemiczna szkieł | dr inż. I. Grelowska |
| 10 | Szyby zespolone. | dr hab. inż. M. Reben, prof. AGH |
| 11 | Elektrostatyczne techniki nanoszenia powłok. | prof. dr hab. A. Gil |
| 12 | Wyznaczanie różnicy barw powłok amorficznych. | dr inż. J. Pawlik |
| 13 | Właściwości elektryczne szkieł i powłok amorficznych. | dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH |
| 14 | Otrzymywanie szkieł metodą zol – żel. | dr inż. J. Pawlik |

HARMONOGRAM  ĆWICZEŃ

| DATA | GRUPA I | GRUPA II |
| --- | --- | --- |
| 02.10.2019 | 1 (s.218 ) | 4 (s.219 ) |
| 09.10.2019 | 4 ( s.219 ) | 1 (s.218 ) |
| 16.10.2019 | 2 ( s.219 ) | 9 (s.218 ) |
| 23.10.2019 | 9 (s.219 ) | 2 (s.218 ) |
| 30.10.2019 | 8 (s.312 ) | 10 (s.218 ) |
| 06.11.2019 | 10 (s.218 ) | 8 (s.312 ) |
| 13.11.2019 | 5 ( s.312 ) | 14 (s.511 ) |
| 20.11.2019 | 14 (s.511) | 5 ( s.312 ) |
| 27.11.2019 | 7 (s.219 ) | 12 (s.312) |
| 04.12.2019 | 12 (s.312) | 7 (s.219) |
| 11.12.2019 | 13( s.312 ) | 3 (s.218 ) |
| 18.12.2019 | 3 ( s.218 ) | 13 (s.312 ) |
| 08.01.2020 | 11 (s.312 ) | 6 (s.218 ) |
| 15.01.2020 | 6 ( s.218 ) | 11 (s.312 ) |